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Verhoogd installatievloerelement op verstelbare onderconstructie



	Onderdeel
	Specificatie

	Fabricaat
	Knauf Integral KG

	Leverancier
	Maasdam Groep B.V.

	Type
	Maasdam DB Green 36

	Beoogd gebruik
	Verhoogde systeemvloer in antistatische uitvoering op een verstelbare ondersteuningsconstructie ten behoeve van modulaire bouw

	Duurzaamheid
	Systeem met een Cat-1 EPD, specifiek voor de Nederlandse markt. Getest voor traditionele- en houtbouw. Bevat geen schadelijke stoffen.

	Nationale Milieudatabase
	Categorie 1 label: MKI A1 & MKI A2

	Vulelement paneel
	EN 13501-1 100% recyclebaar vezel versterkt homogeen calciumsulfaat

	Brandbaarheid
	A1 non-combustible

	Brandwerendheid
	REI60 volgens EN13501-2 (60 minuten)

	Densiteit paneel
	≥ 1.600 kg/m³

	Systeemgewicht
	≥ 50 kg/m²

	Rastermaat
	600 x 600 mm

	Paneeldikte (zonder afwerking)
	36 mm

	Afwerking boven- en onderzijde panelen
	Onbewerkt, geschikt voor vloerafwerking

	Afwerking randen
	≥8 mm verticaal randprofiel voor optimale akoestische & ventilatieprestaties, zonder kantenband
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	Randaansluiting
	Compriband 5mm of 10mm

	Akoestische prestaties
	ΔLw,P	= 19 dB
Dn,f,w,p	= 64 dB
Ln,f,w,p	= 35 dB
Ln,t,a	= ≤ 52 dB
Dn,t,a	= ≥ 47 dB

	Bouwhoogte
	Flexibel instelbaar o.b.v. traploos verstelbare onderconstructie.

	Onderconstructie
	Traploos verstelbare verzinkt stalen vijzels, minimaal M16, verlijmd op de ondervloer en op bovenkant voorzien van een 5mm PGR akoestisch dempend tussenplaatje

	Doorbuigingsklasse
	NEN 12825 Klasse A (maximaal 2,5mm)

	Breuklast
	NEN 12825 6.0 kN

	Puntlast
	NEN 12825 3.0 kN

	Nuttige belasting
	15.0 kN/m²

	Terugnamegarantie door fabrikant/leverancier
	Ja
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